ROCKWOOL Acoustic 225 Plus

Pannello rigido in lana di roccia a media densità per l’isolamento termico ed acustico di pareti perimetrali massive.

Il pannello ROCKWOOL Acoustic 225 Plus risponde al criterio 2.5.7 del Decreto 23 Giugno 2022 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" ed è accompagnato dalla Dichiarazione ambientale di prodotto EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION), redatta in conformità alla EN 15804 e alla ISO 14025.

ROCKWOOL Acoustic 225 Plus è provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 13162 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica - Specificazione.

Il codice di designazione del prodotto ROCKWOOL Acoustic 225 Plus è il seguente: MW-EN13162-T4-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AFr25, riportato sia in etichetta sia nella Dichiarazione di Prestazione (DoP), scaricabile dalla sezione dedicata del sito ROCKWOOL tramite codice univoco identificativo riportato in etichetta.

ROCKWOOL Acoustic 225 Plus, in formato 1200 x 600 mm e spessore …….. mm, ha conduttività termica dichiarata λD = 0,033 W/(mK) (secondo UNI EN 12667, 12939) e densità - ρ = 70 kg/m3 (secondo UNI EN 1602).

Il pannello ROCKWOOL Acoustic 225 Plus - con calore specifico Cp = 1030 J/(kgK) (secondo UNI EN ISO 10456) - è classificato in Euroclasse A1 (secondo UNI EN 13501-1) e ha resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ = 1 (secondo UNI EN 13162).

Il pannello ROCKWOOL Acoustic 225 Plus, spessore ........ mm, è accompagnato dal rapporto di classificazione o fascicolo tecnico n° ......../........... , in cui si attesta che la soluzione tecnologica è caratterizzata da una prestazione di resistenza al fuoco pari a REI/EI ........ .

Il prodotto ROCKWOOL Acoustic 225 Plus è accompagnato da certificato n° …….. dell’istituto …… in cui si attesta che la soluzione tecnologica è caratterizzata da Rw pari a …. dB.

La lana di roccia ROCKWOOL rispetta i parametri della Nota Q di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. ed è provvista di certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.