ROCKWOOL Airrock DD

Pannello rigido in lana di roccia a doppia densità per l’isolamento termico ed acustico di pareti perimetrali leggere (tecnologia a secco).

(N.B. Il prodotto correttamente installato presenta il lato a densità superiore, caratterizzato da apposita marchiatura, rivolto verso l’esterno).

Il pannello risponde al criterio 2.5.7 del Decreto 23 Giugno 2022 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" ed è accompagnato dalla Dichiarazione ambientale di prodotto EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION), redatta in conformità alla EN 15804 e alla ISO 14025.

Il prodotto è provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 13162 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica - Specificazione.

Il codice di designazione del prodotto ROCKWOOL Airrock DD è il seguente: MW-EN13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AFr20 (per spessori da 60 a 140 mm) e MW-EN13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AFr16 (per spessori da 150 a 200 mm), riportato sia in etichetta sia nella Dichiarazione di Prestazione (DoP), scaricabile dalla sezione dedicata del sito ROCKWOOL tramite codice univoco identificativo riportato in etichetta.

ROCKWOOL Airrock DD, in formato 1200 x 600 mm e spessore …….. mm, ha conduttività termica dichiarata λD = 0,035 W/(mK) (secondo UNI EN 12667, 12939) e densità (doppia densità) - ρ = 70 kg/m3 (secondo UNI EN 1602). I pannelli a doppia densità sono caratterizzati da uno strato superficiale più denso (e quindi più rigido), questo in presenza di un carico concentrato migliora il comportamento meccanico del pannello ripartendo il carico su una porzione di superficie più ampia che quindi risulta meno sollecitata.  Il pannello - con calore specifico Cp = 1030 J/(kgK) (secondo UNI EN ISO 10456) - è classificato in Euroclasse A1 (secondo UNI EN 13501-1) e ha resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ = 1 (secondo UNI EN 13162).

Il pannello ROCKWOOL Airrock DD, spessore ........ mm, è accompagnato dal rapporto di classificazione o fascicolo tecnico n° ......../........... , in cui si attesta che la soluzione tecnologica è caratterizzata da una prestazione di resistenza al fuoco pari a REI/EI ........ .

Il prodotto ROCKWOOL Airrock DD è accompagnato da certificato n° …….. dell’istituto …… in cui si attesta che la soluzione tecnologica è caratterizzata da Rw pari a …. dB.

La lana di roccia ROCKWOOL rispetta i parametri della Nota Q di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. ed è provvista di certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.