ROCKWOOL Ceilingrock Top

Pannello rigido in lana di roccia a doppia densità, rivestito su un lato da un velo minerale, per l’isolamento termico ed acustico all’intradosso di primi solai, quali piani pilotis e autorimesse.

ROCKWOOL Ceilingrock Top si applica all’intradosso di solai mediante appostiti fissaggi meccanici a scomparsa.

Il pannello è accompagnato dalla Dichiarazione ambientale di prodotto EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION), redatta in conformità alla EN 15804 e alla ISO 14025.

Il prodotto è provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 13162 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica - Specificazione.

Il codice di designazione del prodotto ROCKWOOL Ceilingrock Top è il seguente: MW-EN13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-WS-WL(P)-AFr40-Aw0,90, riportato sia in etichetta sia nella Dichiarazione di Prestazione (DoP), scaricabile dalla sezione dedicata del sito ROCKWOOL tramite codice univoco identificativo riportato in etichetta.

ROCKWOOL Ceilingrock Top, in formato 1200 x 600 mm e spessore …….. mm, ha conduttività termica dichiarata λD = 0,034 W/(mK) (secondo UNI EN 12667, 12939) e densità (doppia densità) - ρ = 80 kg/m3 circa (110/75) (secondo UNI EN 1602). I pannelli a doppia densità sono caratterizzati da uno strato superficiale più denso (e quindi più rigido), questo in presenza di un carico concentrato migliora il comportamento meccanico del pannello ripartendo il carico su una porzione di superficie più ampia che quindi risulta meno sollecitata. Il pannello - con calore specifico Cp = 1030 J/(kgK) (secondo UNI EN ISO 10456) - è classificato in Euroclasse A1 (secondo UNI EN 13501-1),  ha classe di assorbimento acustico A (secondo EN ISO 11654) e indice di assorbimento acustico approvato αw = 0,90 (secondo EN ISO 354, EN ISO 11654).

Il pannello ROCKWOOL Ceilingrock Top, spessore ........ mm, è accompagnato dal rapporto di classificazione o fascicolo tecnico n° ......../........... , in cui si attesta che la soluzione tecnologica è caratterizzata da una prestazione di resistenza al fuoco pari a REI/EI ........ .

Il prodotto ROCKWOOL Ceilingrock Top è accompagnato da certificato n° …….. dell’istituto …… in cui si attesta che la soluzione tecnologica è caratterizzata da Rw pari a …. dB.

La lana di roccia ROCKWOOL rispetta i parametri della Nota Q di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. ed è provvista di certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.