ROCKWOOL Cosmos B

Pannello rigido in lana di roccia ad alta densità, finito sul lato a vista con un velo minerale verniciato, per l’isolamento termico ed acustico all’intradosso di primi solai, piani pilotis, autorimesse e locali soggetti a rischio incendio.

Il pannello è accompagnato dalla Dichiarazione ambientale di prodotto EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION), redatta in conformità alla EN 15804 e alla ISO 14025.

Il prodotto è provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 13162 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica - Specificazione.

Il pannello dispone di Dichiarazione di Prestazione (DoP) scaricabile dalla sezione dedicata del sito ROCKWOOL tramite codice univoco identificativo riportato in etichetta.

ROCKWOOL Cosmos B, in formato 1200 x 600 mm e spessore …….. mm, ha conduttività termica dichiarata λD = 0,034 W/(mK) (secondo UNI EN 12667, 12939) e densità - ρ = 100 kg/m3 (secondo UNI EN 1602).

Il pannello - con calore specifico Cp = 1030 J/(kgK) (secondo UNI EN ISO 10456) - è classificato in Euroclasse A1 (secondo UNI EN 13501-1),  ha classe di assorbimento acustico A (secondo EN ISO 11654) e indice di assorbimento acustico approvato αw = 1 (secondo EN ISO 354, EN ISO 11654).

Il pannello ROCKWOOL Cosmos B, spessore ........ mm, è accompagnato dal rapporto di classificazione o fascicolo tecnico n° ......../........... , in cui si attesta che la soluzione tecnologica è caratterizzata da una prestazione di resistenza al fuoco pari a REI/EI ........ .

Il prodotto ROCKWOOL Cosmos B è accompagnato da certificato n° …….. dell’istituto …… in cui si attesta che la soluzione tecnologica è caratterizzata da Rw pari a …. dB.

La lana di roccia ROCKWOOL rispetta i parametri della Nota Q di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. ed è provvista di certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.