ROCKWOOL Durock Energy Plus

Pannello rigido in lana di roccia a doppia densità, ad elevata resistenza a compressione, calpestabile, per l’isolamento termico, acustico e la sicurezza in caso di incendio di coperture inclinate.

(N.B. Il prodotto correttamente installato presenta il lato a densità superiore, caratterizzato da apposita marchiatura, rivolto verso l'esterno).

Il pannello ROCKWOOL Durock Energy Plus risponde al criterio 2.5.7 del Decreto 23 Giugno 2022 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" ed è accompagnato dalla Dichiarazione ambientale di prodotto EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION), redatta in conformità alla EN 15804 e alla ISO 14025.

ROCKWOOL Durock Energy Plus è provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 13162 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica - Specificazione.

Il codice di designazione del prodotto ROCKWOOL Durock Energy Plus è il seguente: MW-EN13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)50-TR15-PL(5)550-WS-WL(P)-MU1, riportato sia in etichetta sia nella Dichiarazione di Prestazione (DoP), scaricabile dalla sezione dedicata del sito ROCKWOOL tramite codice univoco identificativo riportato in etichetta.

ROCKWOOL Durock Energy Plus, in formato …….. x …….. mm e spessore …….. mm, ha conduttività termica dichiarata λD = 0,036 W/(mK) (secondo UNI EN 12667, 12939) e densità (doppia densità) - ρ = 140 kg/m3 circa (200/120) (secondo UNI EN 1602). I pannelli a doppia densità sono caratterizzati da uno strato superficiale più denso (e quindi più rigido), questo in presenza di un carico concentrato migliora il comportamento meccanico del pannello ripartendo il carico su una porzione di superficie più ampia che quindi risulta meno sollecitata.

Il pannello ROCKWOOL Durock Energy Plus - con calore specifico Cp = 1030 J/(kgK) (secondo UNI EN ISO 10456) - è classificato in Euroclasse A1 (secondo UNI EN 13501-1), ha resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ = 1 (secondo UNI EN 13162), resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 50 kPa (secondo UNI EN 826), resistenza al carico puntuale Fp ≥ 550 N (secondo UNI EN 12430) e resistenza a trazione nel senso dello spessore σmt ≥ 15 kPa (secondo UNI EN 1607).

Il prodotto ROCKWOOL Durock Energy Plus è accompagnato da certificato n° …….. dell’istituto …… in cui si attesta che la soluzione tecnologica è caratterizzata da Rw pari a …. dB.

La lana di roccia ROCKWOOL rispetta i parametri della Nota Q di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. ed è provvista di certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.