ROCKWOOL Flatrock 50 Bond

Pannello rigido in lana di roccia a doppia densità, ad elevata resistenza a compressione, calpestabile e rivestito su un lato da un velo minerale, per l’isolamento termico, acustico e la sicurezza in caso di incendio di coperture piane (tetto caldo).

(N.B. Il prodotto correttamente installato presenta il lato a densità superiore, caratterizzato da apposita marchiatura, rivolto verso l'esterno).

Il pannello ROCKWOOL Flatrock 50 Bond risponde al criterio 2.5.7 del Decreto 23 Giugno 2022 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" ed è accompagnato dalla Dichiarazione ambientale di prodotto EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION), redatta in conformità alla EN 15804 e alla ISO 14025.

ROCKWOOL Flatrock 50 Bond è provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 13162 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica - Specificazione.

Il codice di designazione del prodotto ROCKWOOL Flatrock 50 Bond è il seguente: MW-EN13162-T5-CS(10)50-TR15-PL(5)650-DS(70,-)-DS(70,90)-WS-WL(P), riportato sia in etichetta sia nella Dichiarazione di Prestazione (DoP), scaricabile dalla sezione dedicata del sito ROCKWOOL tramite codice univoco identificativo riportato in etichetta.

ROCKWOOL Flatrock 50 Bond, in formato 1200 x 1000 mm e spessore …….. mm, ha conduttività termica dichiarata λD = 0,036 W/(mK) (secondo UNI EN 12667, 12939) e densità (doppia densità) - ρ = 140 kg/m3 circa (200/120) (secondo UNI EN 1602). I pannelli a doppia densità sono caratterizzati da uno strato superficiale più denso (e quindi più rigido), questo in presenza di un carico concentrato migliora il comportamento meccanico del pannello ripartendo il carico su una porzione di superficie più ampia che quindi risulta meno sollecitata.

Il pannello Flatrock 50 Bond - con calore specifico Cp = 1030 J/(kgK) (secondo UNI EN ISO 10456) - è classificato in Euroclasse A2-s1,d0 (secondo UNI EN 13501-1), ha resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 50 kPa (secondo UNI EN 826), resistenza al carico puntuale Fp ≥ 650 N (secondo UNI EN 12430) e resistenza a trazione nel senso dello spessore σmt ≥ 15 kPa (secondo UNI EN 1607).

Il prodotto ROCKWOOL Flatrock 50 Bond è accompagnato da certificato n° …….. dell’istituto …… in cui si attesta che la soluzione tecnologica è caratterizzata da Rw pari a …. dB.

La lana di roccia ROCKWOOL rispetta i parametri della Nota Q di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. ed è provvista di certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.