ROCKWOOL Floorrock Acoustic CP3

Pannello rigido in lana di roccia ad alta densità per l’isolamento acustico e termico dei sistemi di pavimentazione galleggiante.

Il pannello risponde al criterio 2.5.7 del Decreto 23 Giugno 2022 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

Il prodotto è provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 13162 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica - Specificazione.

Il codice di designazione del prodotto ROCKWOOL Floorrock Acoustic CP3 è il seguente: MW-EN13162-T7-SDi-CP3-AFr43-MU1, riportato sia in etichetta sia nella Dichiarazione di Prestazione (DoP), scaricabile dalla sezione dedicata del sito ROCKWOOL tramite codice univoco identificativo riportato in etichetta.

ROCKWOOL Floorrock Acoustic CP3, in formato 1000 x 625 mm e spessore …….. mm, ha conduttività termica dichiarata λD = 0,034 W/(mK) (secondo UNI EN 12667, 12939) e densità - ρ = 130 kg/m3 (secondo UNI EN 1602).

Il pannello - con calore specifico Cp = 1030 J/(kgK) (secondo UNI EN ISO 10456) - è classificato in Euroclasse A1 (secondo UNI EN 13501-1). Ha resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ = 1 (secondo UNI EN 13162), comprimibilità c ≤ 3 mm (secondo UNI EN 12431, UNI EN 13162), resistività al flusso d’aria AFr ≥ 43 kPa s/m2 (secondo UNI EN 29053) e rigidità dinamica: spessore dL 20 mm - s' 30 MN/m3; spessore dL 30 mm - s' 19 MN/m3; spessore dL 40 mm - s' 16 MN/m3 (secondo UNI EN 12431, UNI EN 29052-1).

Il prodotto ROCKWOOL Floorrock Acoustic CP3 è accompagnato da certificato n° …….. dell’istituto …… in cui si attesta che la soluzione tecnologica è caratterizzata da Rw pari a …. dB.

La lana di roccia ROCKWOOL rispetta i parametri della Nota Q di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. ed è provvista di certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.