ROCKWOOL Frontrock RP-PT

Pannello rigido in lana di roccia ad alta densità per l’isolamento termico ed acustico, specificatamente concepito per sistemi termoisolanti a cappotto come elemento di completamento (spallette di serramenti, ecc.).

Il pannello ROCKWOOL Frontrock RP-PT risponde al criterio 2.5.7 del Decreto 23 Giugno 2022 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" ed è accompagnato dalla Dichiarazione ambientale di prodotto EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION), redatta in conformità alla EN 15804 e alla ISO 14025.

ROCKWOOL Frontrock RP-PT è provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 13162 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica - Specificazione.

Il codice di designazione del prodotto ROCKWOOL Frontrock RP-PT è il seguente: MW-EN13162-T5-CS(10)40-TR15-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1, riportato sia in etichetta sia nella Dichiarazione di Prestazione (DoP), scaricabile dalla sezione dedicata del sito ROCKWOOL tramite codice univoco identificativo riportato in etichetta.

ROCKWOOL Frontrock RP-PT, in formato 1000 x 600 mm e spessore …….. mm, ha conduttività termica dichiarata λD = 0,039 W/(mK) (secondo UNI EN 12667, 12939) e densità - ρ = 140 kg/m3 (per spessori 30 e 40 mm) e ρ = 120 kg/m3 (per spessori ≥ 50 mm) (secondo UNI EN 1602).

Il pannello ROCKWOOL Frontrock RP-PT - con calore specifico Cp = 1030 J/(kgK) (secondo UNI EN ISO 10456) - è classificato in Euroclasse A1 (secondo UNI EN 13501-1), ha resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ = 1 (secondo UNI EN 13162), resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 40 kPa (secondo UNI EN 826) e resistenza a trazione nel senso dello spessore σmt ≥ 15 kPa (secondo UNI EN 1607).

La lana di roccia ROCKWOOL rispetta i parametri della Nota Q di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. ed è provvista di certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.