ROCKWOOL Labelrock

Controparete isolante termoacustica costituita da un pannello in lana di roccia ROCKWOOL  a doppia densità, accoppiato con lastra di gesso rivestito a bordi rastremati con lastra standard di spessore 10 mm per l’isolamento di pareti perimetrali.

ROCKWOOL Labelrock è accompagnato dalla Dichiarazione ambientale di prodotto EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION), redatta in conformità alla EN 15804 e alla ISO 14025.

Il prodotto è provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 13950 - Pannelli isolanti termo/acustici accoppiati con lastre di gesso rivestito (cartongesso) - Definizioni, requisiti e metodi di prova.

Il codice di designazione del prodotto ROCKWOOL Acoustic 225 Plus N è il seguente: MW-EN13950, riportato sia in etichetta sia nella Dichiarazione di Prestazione (DoP), scaricabile dalla sezione dedicata del sito ROCKWOOL tramite codice univoco identificativo riportato in etichetta.

ROCKWOOL Labelrock, in formato …….. x …….. mm e spessore …….. mm, ha conduttività termica dichiarata* λD = 0,034 W/(mK)* (per spessore di 80 mm) e λD = 0,035 W/(mK) (per tutti gli altri spessori) (secondo UNI EN 12667, 12939) e densità (doppia densità)* - ρ = 80 kg/m3 circa (110/60) (secondo UNI EN 1602). I pannelli a doppia densità sono caratterizzati da uno strato superficiale più denso (e quindi più rigido), questo in presenza di un carico concentrato migliora il comportamento meccanico del pannello ripartendo il carico su una porzione di superficie più ampia che quindi risulta meno sollecitata.

Il pannello - con calore specifico* Cp = 1030 J/(kgK) (secondo UNI EN ISO 10456) - è classificato in Euroclasse A2-s1,d0 (secondo UNI EN 13501-1).

Il pannello ROCKWOOL Labelrock, spessore ........ mm, è accompagnato dal rapporto di classificazione o fascicolo tecnico n° ......../........... , in cui si attesta che la soluzione tecnologica è caratterizzata da una prestazione di resistenza al fuoco pari a REI/EI ........ .

Il prodotto ROCKWOOL Labelrock è accompagnato da certificato n° …….. dell’istituto …… in cui si attesta che la soluzione tecnologica è caratterizzata da Rw pari a …. dB.

La lana di roccia ROCKWOOL rispetta i parametri della Nota Q di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. ed è provvista di certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

*I dati riportati sono riferiti alla sola lana di roccia.