ROCKWOOL Rockacier B Soudable

Pannello rigido in lana di roccia ad alta densità ad elevata resistenza a compressione, calpestabile, rivestito su un lato da uno strato di bitume (provvisto in superficie di un film di polipropilene termofusibile), per l’isolamento termico ed acustico coperture piane (tetto caldo).

Il pannello ROCKWOOL Rockacier B Soudable risponde al criterio 2.5.7 del Decreto 23 Giugno 2022 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" ed è accompagnato dalla Dichiarazione ambientale di prodotto EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION), redatta in conformità alla EN 15804 e alla ISO 14025.

ROCKWOOL Rockacier B Soudable è provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 13162 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica - Specificazione.

Il codice di designazione del prodotto ROCKWOOL Rockacier B Soudable è il seguente: MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)50-TR10-PL(5)400-WS-WL(P)-AFr40, riportato sia in etichetta sia nella Dichiarazione di Prestazione (DoP), scaricabile dalla sezione dedicata del sito ROCKWOOL tramite codice univoco identificativo riportato in etichetta.

ROCKWOOL Rockacier B Soudable, in formato 1200 x 1000 mm e spessore …….. mm, ha conduttività termica dichiarata λD = 0,039 W/(mK) (secondo UNI EN 12667, 12939) e densità - ρ = 157 kg/m3 (per spessore di 40 mm) e ρ = 135 kg/m3 (per spessori da 50 a 80 mm) (secondo UNI EN 1602).

Il pannello ROCKWOOL Rockacier B Soudable - con calore specifico Cp = 1030 J/(kgK) (secondo UNI EN ISO 10456) – ha resistenza alla diffusione di vapore acqueo* μ = 1 (secondo UNI EN 13162) e ha resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 50 kPa (secondo UNI EN 826).

La lana di roccia ROCKWOOL rispetta i parametri della Nota Q di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. ed è provvista di certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

* Valore riferito alla sola lana di roccia, senza considerare il rivestimento in bitume.