ROCKWOOL Rockacier C nu Energy

Pannello rigido in lana di roccia ad alta densità, ad elevata resistenza a compressione, calpestabile, per l’isolamento termico, acustico e la sicurezza in caso di incendio di coperture piane (tetto caldo).

Il pannello ROCKWOOL Rockacier C nu Energy risponde al criterio 2.5.7 del Decreto 23 Giugno 2022 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" ed è accompagnato dalla Dichiarazione ambientale di prodotto EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION), redatta in conformità alla EN 15804 e alla ISO 14025.

ROCKWOOL Rockacier C nu Energy è provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 13162 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica - Specificazione.

Il codice di designazione del prodotto Rockacier C nu Energy è il seguente: MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)70-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1, riportato sia in etichetta sia nella Dichiarazione di Prestazione (DoP), scaricabile dalla sezione dedicata del sito ROCKWOOL tramite codice univoco identificativo riportato in etichetta.

ROCKWOOL Rockacier C nu Energy, in formato …….. x …….. mm e spessore …….. mm, ha conduttività termica dichiarata λD = 0,038 W/(mK) (secondo UNI EN 12667, 12939) e densità - ρ = 130 kg/m3 (secondo UNI EN 1602).

Il pannello ROCKWOOL Rockacier C nu Energy - con calore specifico Cp = 1030 J/(kgK) (secondo UNI EN ISO 10456) - è classificato in Euroclasse A1 (secondo UNI EN 13501-1), ha resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ = 1 (secondo UNI EN 13162), resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 70 kPa (secondo UNI EN 826), resistenza al carico puntuale Fp ≥ 500 N (secondo UNI EN 12430) e resistenza a trazione nel senso dello spessore σmt ≥ 10 kPa (secondo UNI EN 1607).

Il prodotto ROCKWOOL Rockacier C nu Energy è accompagnato da certificato n° …….. dell’istituto …… in cui si attesta che la soluzione tecnologica è caratterizzata da Rw pari a …. dB.

La lana di roccia ROCKWOOL rispetta i parametri della Nota Q di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. ed è provvista di certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.