ROCKWOOL Roofrock 50 Plus

Pannello rigido in lana di roccia ad alta densità, ad elevata resistenza a compressione, calpestabile, per l’isolamento termico, acustico e la sicurezza in caso di incendio di coperture inclinate.

Il pannello ROCKWOOL Roofrock 50 Plus risponde al criterio 2.5.7 del Decreto 23 Giugno 2022 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" ed è accompagnato dalla Dichiarazione ambientale di prodotto EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION), redatta in conformità alla EN 15804 e alla ISO 14025.

Il codice di designazione del prodotto ROCKWOOL Roofrock 50 Plus è il seguente: MW-EN13162-T5-CS(10)50-TR10-PL(5)500-DS(70,-)-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1, riportato sia in etichetta sia nella Dichiarazione di Prestazione (DoP), scaricabile dalla sezione dedicata del sito ROCKWOOL tramite codice univoco identificativo riportato in etichetta.

ROCKWOOL Roofrock 50 Plus, in formato 1200 x 600 mm e spessore …….. mm, ha conduttività termica dichiarata λD = 0,037 W/(mK) (secondo UNI EN 12667, 12939) e densità - ρ = 125 kg/m3 (per spessore di 50 mm) e ρ = 120 kg/m3 (per spessori da 60 a 100 mm) (secondo UNI EN 1602).

Il pannello ROCKWOOL Roofrock 50 Plus - con calore specifico Cp = 1030 J/(kgK) (secondo UNI EN ISO 10456) - è classificato in Euroclasse A1 (secondo UNI EN 13501-1), ha resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ = 1 (secondo UNI EN 13162), resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 50 kPa (secondo UNI EN 826), resistenza al carico puntuale Fp ≥ 500 N (secondo UNI EN 12430) e resistenza a trazione nel senso dello spessore σmt ≥ 10 kPa (secondo UNI EN 1607).

La lana di roccia ROCKWOOL rispetta i parametri della Nota Q di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. ed è provvista di certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.