ROCKWOOL Roulrock kraft (121)

Feltro in lana di roccia a bassa densità, rivestito su un lato da un foglio di carta kraft politenata con funzione di freno vapore, per l’isolamento termico ed acustico dell’ultimo solaio in sottotetti non abitabili.

(N.B. Il prodotto correttamente installato presenta il lato rivestito rivolto verso l’ambiente interno).

Roulrock kraft (121) risponde al criterio 2.5.7 del Decreto 23 Giugno 2022 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" ed è accompagnato dalla Dichiarazione ambientale di prodotto EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION), redatta in conformità alla EN 15804 e alla ISO 14025. Il prodotto è provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 13950 – Pannelli isolanti termo/acustici accoppiati con lastre di gesso rivestito (cartongesso) – Definizioni, requisiti e metodi di prova.

Il codice di designazione del prodotto ROCKWOOL Roulrock kraft (121) è il seguente: MW-EN13162-T1-DS(70,90)-WS-AFr5, riportato sia in etichetta sia nella Dichiarazione di Prestazione (DoP), scaricabile dalla sezione dedicata del sito ROCKWOOL tramite codice univoco identificativo riportato in etichetta.

ROCKWOOL Roulrock kraft (121), in rotoli di larghezza 1200 mm, lunghezza …….. e spessore …….. mm, ha conduttività termica dichiarata λD = 0,040 W/(mK) (per spessori da 50 a 160 mm) e λD = 0,039 W/(mK) (per spessore di 200 mm) (secondo UNI EN 12667, 12939), densità - ρ = 26 kg/m3 (secondo UNI EN 1602).

Il pannello ROCKWOOL Roulrock kraft (121) – con calore specifico Cp = 1030 J/(kgK) (secondo UNI EN ISO 10456) - ha resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ = 1 (secondo UNI EN 13162).

La lana di roccia ROCKWOOL rispetta i parametri della Nota Q di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. ed è provvista di certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.